NB/T-XXXX《瓷绝缘子单位产品能源消耗限额》

编  制  说  明

根据行业统计汇编资料2012年至2017年共有59家瓷绝缘子制造商的数据250条，其中19家制造商数据完整。年均合计产量31.87万吨，超过GB/T 12723—2013《单位产品能源消耗限额编制通则》“统计或调查样本应有代表性，且有足够数量，其覆盖的产能原则上应占全行业产能比例的50%”的要求。此中有央企、上市公司也有一般的民企；有具有近百年、数十年历史的老企业，也有仅数年历史的新企业。

从汇编中共获取不分产品瓷绝缘子单位产品综合能耗数据171个，平均值728.27kgce/t，最大值2127.01kgce/t，最小值198.41kgce/t；线路产品单位产品综合能耗数据81个，平均值418.88kgce/t，最大值707.34kgce/t，最小值198.41 kgce/t；电站电器产品（无法区分干法和湿法生产）单位产品综合能耗数据56个，平均值1285.34kgce/t，最大值2127.01kgce/t，最小值377.08kgce/t。另有部分数据无法区分产品类别。

2018年再次发函主要瓷绝缘子制造商开展产品能耗专项调查，截至2018年8月，共收到调查表13份。其中有央企、上市公司、外企也有一般的民企，年均合计产量29.98万吨。能耗专项调查收到调查表13份（企业），汇总结果如下：

| 160以下 | 单位产品综合能耗 | 平均值 | kgce/t | 351.95 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最大值 | kgce/t | 452.18 |
|  |  | 最小值 | kgce/t | 288.91 |
| 160及以上 | 单位产品综合能耗 | 平均值 | kgce/t | 447.97 |
|  |  | 最大值 | kgce/t | 718.43 |
|  |  | 最小值 | kgce/t | 319.65 |
| 湿法110~330 | 单位产品综合能耗 | 平均值 | kgce/t | 651.92 |
|  |  | 最大值 | kgce/t | 1484.55 |
|  |  | 最小值 | kgce/t | 412.80 |
| 湿法500及以上 | 单位产品综合能耗 | 平均值 | kgce/t | 1779.05 |
|  |  | 最大值 | kgce/t | 3133.52 |
|  |  | 最小值 | kgce/t | 939.39 |
| 干法110~330 | 单位产品综合能耗 | 平均值 | kgce/t | 845.47 |
|  |  | 最大值 | kgce/t | 1391.74 |
|  |  | 最小值 | kgce/t | 652.54 |
| 干法500及以上 | 单位产品综合能耗 | 平均值 | kgce/t | 1709.24 |
|  |  | 最大值 | kgce/t | 2397.86 |
|  |  | 最小值 | kgce/t | 1355.46 |

根据汇编企业的数据及其年产产品类型状况，对其进行初步分类整理，年报和专项统计结果汇总如下：

|  |  |  |  | 专项统计 | 年报统计 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 160以下 | 单位产品综合能耗 | 平均值 | kgce/t | 351.95 | 366.67 | 359.31 |
|  |  | 最大值 | kgce/t | 452.18 | 610.63 |  |
|  |  | 最小值 | kgce/t | 288.91 | 198.41 |  |
| 160及以上 | 单位产品综合能耗 | 平均值 | kgce/t | 447.97 | 502.67 | 475.32 |
|  |  | 最大值 | kgce/t | 718.43 | 674.93 |  |
|  |  | 最小值 | kgce/t | 319.65 | 317.65 |  |
| 湿法110~330 | 单位产品综合能耗 | 平均值 | kgce/t | 651.92 | 1048.86 | 850.39 |
|  |  | 最大值 | kgce/t | 1484.55 | 1974.89 |  |
|  |  | 最小值 | kgce/t | 412.80 | 377.08 |  |
| 湿法500及以上 | 单位产品综合能耗 | 平均值 | kgce/t | 1779.05 | 1626.86 | 1702.96 |
|  |  | 最大值 | kgce/t | 3133.52 | 2127.01 |  |
|  |  | 最小值 | kgce/t | 939.39 | 945.92 |  |
| 干法110~330 | 单位产品综合能耗 | 平均值 | kgce/t | 845.47 |  | 845.47 |
|  |  | 最大值 | kgce/t | 1391.74 |  |  |
|  |  | 最小值 | kgce/t | 652.54 |  |  |
| 干法500及以上 | 单位产品综合能耗 | 平均值 | kgce/t | 1709.24 |  | 1709.24 |
|  |  | 最大值 | kgce/t | 2397.86 |  |  |
|  |  | 最小值 | kgce/t | 1355.46 |  |  |

由于各企业年产产品品种和产量变化较大，能耗与实际年产产品品种和产量以及企业技术、质量水平关系密切相关，故能耗数据偏差较大。以行业统计平均值取整至十位数作为标准能耗限定值相对合理，也可促进部分企业进一步开展节能改造达到限定值要求，淘汰部分改造后也无法达到要求的企业。另分别以规定值的90%和80%取整作为准入值和先进值（注：NGK唐山的能耗最小值为555.77kgce/t高于相应类别的385kgce/t）。

| 单位产品综合能耗 |  | 规定值 | 准入值 | 先进值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 160kN以下盘形悬式瓷绝缘子和 35kV以下其它瓷绝缘子 | kgce/t | 360 | 325 | 290 |
| 160kN及以上盘形悬式瓷绝缘子和 35kV～66kV其它瓷绝缘子 | kgce/t | 480 | 430 | 385 |
| 110kV～330kV实心棒形瓷绝缘子和 空心瓷绝缘子（湿法生产） | kgce/t | 850 | 765 | 680 |
| 330kV以上实心棒形瓷绝缘子和 空心瓷绝缘子（湿法生产） | kgce/t | 1700 | 1530 | 1360 |
| 110kV～330kV实心棒形瓷绝缘子和 空心瓷绝缘子（干法生产） | kgce/t | 850 | 765 | 680 |
| 330kV以上实心棒形瓷绝缘子和 空心瓷绝缘子（干法生产） | kgce/t | 1710 | 1540 | 1370 |

企业多品种生产时分类产品产量占总产量的80%以上（下同）；

冬季采暖区域的能耗可较规定值高10%～15%（下同）。

GB/T 12723—2013《单位产品能源消耗限额编制通则》

编制单位产品能源消耗限额应主要依据以下内容：

a) 国家法律法规、产业政策；

b) 近3~5 年行业能源消耗数据；

c) 现有生产装置、工艺技术和用能设备的能效现状及成本效益；

d) 主要生产装置、工艺技术和用能设备的技术发展趋势和节能潜力；

e) 实施节能改造、提升能效的经济可行性。

统计或调查样本应有代表性，且有足够数量，其覆盖的产能原则上应占全行业产能比例的50% 。

6.2 单位产品能源消耗限额指标应以现场测试、设计计算、计量和统计资料为基础，运用数理统计等分析方法确定，保证指标的可靠性、可比性和可操作性。

6.3 单位产品能源消耗限定值是评价现有生产企业（装置）单位产品能耗是否满足最低能耗要求的指标，应以淘汰一定比例的现有高能耗落后产能为取值原则。对高耗能、高污染以及产能过剩行业，在基于节能改造的经济可行性分析基础上淘汰比例应不低千20% 。

6.4 单位产品能源消耗准入值是评价新建及改扩建企业（装置）是否能够达到准入能耗要求的指标，应基于技术发展趋势和节能潜力分析制定，以本行业国内能效先进水平为取值原则，并具有一定的技术前瞻性。对高耗能、高污染以及产能过剩的重点行业，在技术发展趋势和节能潜力分析基础上，单位产品能源消耗准入值应达到行业“领跑者”的能效水平。可针对重点区域，制定特别的单位产品能源消耗准入值，其取值应达到国际先进的能效水平。

注1:" 领跑者”指国内本行业单位产品能源消耗最低的1 家或几家企业。

注2: 重点区域指国家推进节能减排、大气污染防治等工作的重点区域，如京津冀、长三角、珠三角等区域。

6.5 单位产品能源消耗先进值应以行业国际先进水平为取值原则。是促进现有生产企业（装置）采用先进技术，使单位产品能耗达到先进水平的指标。